Faza dokumentacji 	:

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV 45-233-142-2

Inwestycja  :

MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL

na długości 1200 mb.

(dz. Nr ewid. D – 1306; obręb Kruszyna)

Lokalizacja  :        	Kruszyna gm. Kruszyna

Branża  :    	   	   drogowa

Inwestor  :	                       Urząd Gminy Kruszyna

ul. Kmicica 5

42 – 282 Kruszyna

Opracował:

mr inż. Władysław Cyza

Częstochowa, czerwiec 2009 r.

1.Wstęp

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej / ST/są wymagania ogólne  dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach zadania: Przebudowa- modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kruszyna gmina Kruszyna, powiat częstochowski województwo śląskie.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych przy  zlecaniu i realizacji robót opisanych w punkcie 1.1

  - Zakres robót  objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych  szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, ponadto dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogi .

Zakres robót objętych ST dotyczy modernizacji drogi transportu rolnego polegającej na :

    - mechanicznym profilowaniu,

    - wywozie nadmiaru ziemi ze ścinki poboczy,

    - wyrównaniu istniejącej podbudowy,

    - wykonaniu górnej warstwy podbudowy,

    - skropieniu asfaltem brzegów drogi,

    - wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,

    - wykonaniu przepustu.

  - Określenia podstawowe:

    - budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową /droga/ albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny.

    - chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony dla ruchu pieszego.

    - jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

    - kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

    - korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami itp.

    - konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz                            ze sposobem ich połączenia,

    - korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów,

    - koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia               w nim konstrukcji nawierzchni,

    - materiały – wszelkie tworzywa  niezbędne do wykonania robót zgodnie      z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi,

    - nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących                              do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe               i zapewniających dogodne warunki dla ruchu:

- warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio  oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych,

- warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną,                   a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń,

- podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń                  od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej,

- mijanka – miejsce mijania się pojazdów.

- pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca Jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni,

- przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona           do przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy.

1.4.11 Niweleta – wysokościowe i geometryczne  rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi  drogi.

1.4.12 Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości /przedmiarem/               w kolejności technologicznej ich wykonania.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz ich zgodność z dokumentacja projektową, ST.

    - Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

    - Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą  dopuszczone do użycia.

    - Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi                      i za urządzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie odnośnie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających warunków sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia  zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony  zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione            w cenie kontraktowej.

- Materiały

Do wykonania przedmiotowego zadania niezbędne są nw materiały:

- Tłuczeń kamienny niesortowalny,

- Asfalt drogowy,

- Kliniec kamienny,

- Miał kamienny,

- Tłuczeń,

- Mieszanka mineralno - asfaltowa,

- Rury żelbetowe,

- Woda,

- Słupki drewniane iglaste.

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia nie dopuszcza się kruszywa pochodzącego ze skał wapiennych.

Tablica 1. Wymagania dla grysu i żwiru kruszonego w zależności od klasy kruszywa  i kategorii ruchu

|  | Kategoria ruchu |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie właściwości | ciężki | średni, lekkośredni, lekki |
|  | klasa kruszywa |
|  | I | II |
| Ścieralność w bębnie kulowym po pełnej liczbie obrotów, ubytek masy nie większy niż, %(m/m): | 25 (40) | 35 (45) |
| Ścieralność w bębnie kulowym po 1/5 pełnej liczby obrotów, ubytek masy w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów nie większy niż, %(m/m): | 25 | 35 |
| Nasiąkliwość nie większa niż, %(m/m): | 1,5* | 2,0* |
| Mrozoodporność wg metody zmodyfikowanej, ubytek masy nie większy niż, %(m/m): | 10,0 | 30,0 |

*     - dla żwirów kruszonych przyjęto takie same wymagania jak dla kruszywa łamanego

## Lepiszcza

Wymagania dla lepiszczy

Niniejsza OST uwzględnia jako lepiszcze do powierzchniowego utrwalenia, tylko drogowe kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe niemodyfikowane i modyfikowane rodzaju K1-65, K1-70, K1-65MP, K1-70MP, spełniające wymagania zawarte w tablicy 3 zgodnie z opracowaniem „Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe   Em-94” - IBDiM - 1994 [5].

Tablica 3. Wymagania dla drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych [5]

| Badane właściwości | Rodzaj emulsji |
| --- | --- |
|  | K1-65 | K1-70 |
| Zawartość lepiszcza, % | od 64 do 66 | od 69 do 71 |
| Lepkość wg Englera wg PN-C-04014 [2], oE, nie mniej niż: | 6 | - |
| Lepkość BTA ( 4 mm (s), nie mniej niż: | - | 7 |
| Jednorodność, %, # 0,63 mm, nie więcej niż: | 0,10 | 0,10 |
| Jednorodność, %, # 0,16 mm, nie więcej niż: | 0,25 | 0,25 |
| Trwałość, %, 0,63 mm po 4 tyg., nie więcej niż: | 0,4 | 0,4 |
| Sedymentacja, %, nie mniej niż: | 5,0 | 5,0 |
| Przyczepność do kruszywa, %, nie mniej niż: | 85 | 85 |
| Indeks rozpadu, g/100 g, nie więcej niż: | 80 | 80 |

Kationowe emulsje asfaltowe rodzaju K1-70 zaleca się stosować do wykonywania powierzchniowego utrwalenia na drogach o ruchu średnim. Przy ruchu mniejszym od średniego dopuszcza się stosowanie emulsji K1-65. Powierzchniowe utrwalenie może być wykonywane również na drogach o ruchu ciężkim, lecz przy użyciu kationowej emulsji modyfikowanej, przy czym zalecane jest stosowanie emulsji wytwarzanej przy użyciu asfaltu wcześniej modyfikowanego.

Inne lepiszcza niż drogowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe (modyfikowane i niemodyfikowane) mogą być stosowane pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej wydanej przez uprawnioną jednostkę i muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.

Wykonawca do wykonania powierzchniowych utrwaleń zapewni lepiszcza od jednego dostawcy.

- Sprzęt

Do wykonania przedmiotowego zadania konieczny jest nw sprzęt:

- walec statyczny samojezdny 7,5-15 t,

- samochód do 5t,

- skrapiarka do bitumu,

- rozkładarka mas bitumicznych,

- skrapiarka do bitumów,

- spycharka gąsienicowa 55 kW/75 KM,

- koparka.

- Transport

Sprzęt i materiały niezbędne do modernizacji drogi można przewozić dowolnymi środkami transportu.

- Uzbrojenie terenu.

Wykonawca we własnym Zakresie  dokona rozeznania odnośnie uzbrojenia  terenu.

- Harmonogram robót.

Z uwagi na to, że zakres planowanej modernizacji jest niewielki dla tego typu robót nie jest wymagany harmonogram.

Zakres prac objęty uproszczona dokumentacją winien być wykonany            w okresie dwóch miesięcy.

- Rozwiązania wysokościowe.

Projekt przewiduje maksymalne dostosowanie niwelety projektowanej drogi do istniejącej. Wskazane byłoby wytyczenie geodezyjne.

- Zawieszenia wykonywania robót z przyczyn, których na etapie  przygotowania specyfikacji  nie można było przewidzieć.

Wykonawca o przerwaniu robót powiadamia inspektora nadzoru oraz Inwestora.

- Sankcje za opóźnienia , usterki, nienależyte wykonanie umowy.

Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

- Odpowiedzialność za uchybienia Wykonawcy i Zamawiającego

Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

- Roboty pomocnicze, zamienne i dodatkowe.

Wszelkie roboty zamienne, dodatkowe i pomocnicze należy uzgodnić           z inspektorem nadzoru oraz Inwestorem.

Rozliczenie robót pomocniczych i zamiennych nastąpi kosztorysem powykonawczym z zastosowaniem składników cenotwórczych kosztorysu ofertowego.

- Odbiór robót.

Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek.

Odbioru  końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego          w obecności inspektora nadzoru, kierownika budowy, pracownika Urzędu Gminy, pracownika Urzędu Marszałkowskiego /z uwagi na dotację FOGR/       i Wykonawcy.

Warunkiem dokonania odbioru jest:

- wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, zawarta umową, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną,

- uporządkowanie terenu po wykonaniu robót,

- w przypadku, gdy wg komisji roboty nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.